Table 2 Properties of main products from modification process

| Product properties |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Penetration（25℃，100g，5s），1/10mm | 106 | 101 | 98 | 84 | 95 |
| PI | 1.062 | 0.002 | 1.03 | 1.590 | -0.412 |
| Ductility（5℃，5cm/min），cm | 78 | 64 | 73 | 61 | 76 |
| Softening point，℃ | 77 | 80 | 85 | 60 | 65 |
| Kinematic viscosity（135℃），Pa.s | 2.20 | 2.03 | 2.17 | 1.24 | 1.38 |
| Flash point，℃ | ＞230 | ＞230 | ＞230 | 236 | ＞230 |
| Solubility，% | ＞99.9 | ＞99.9 | ＞99.9 | 99.95 | 99.97 |
| Difference between separation and softening points，℃ | -0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.5 |
| Elasticity recovery（25℃），% | 96.1 | 99.8 | 99.9 | 95.1 | 86.7 |
| Aster-TFOT residue |  |  |  |  |  |
| Mass loss，% | 0.03 | -0.05 | 0.08 | -0.28 | 0.01 |
| Penetration ratio（25℃），% | 75 | 76 | 71 | 77 | 81 |
| Ductility（5℃），cm | 50 | 50 | 65 | 28 | 47 |

In September 2001, WEPEC adopted FRIPP’s technology and produced the polymer-modified asphalt that meets the “Technical Requirements for Polymer Modified Paving Asphalt” and was successfully applied in the construction of Changchun-Fuyu section of Tong-San highway in 2002.